lusin® clean G301

**即用型粒料清洗剂，用于清洗热塑性塑料吹塑、**

**挤出设备的螺杆、料筒、喷嘴**

特点：

1. 专为聚烯烃树脂的清洗研制
2. 适合温度300 度以下
3. 用量少
4. 使用中无异味
5. 快速清洗
6. 通过食品级产品认证

简介：

LUSIN® CLEAN G301 是一种基于高性能原料和清洁助剂的颗粒状树脂，

1. 换料换色时清除螺杆、料筒、喷嘴上的沉积物。
2. 没有研磨成分
3. 不挥发刺激性气体

使用方法：

1. 用量-参考相关表格
2. 清空料筒
3. 用少量本色原料进行前段清洗
4. 加入Lusin® Clean G301 在料筒中塑化清洗剂，温度与之前加工原料的温度相同。
5. 在Lusin® Clean G301 出来后，停机，可使清洗剂在料筒中停留10 分钟
6. 然后在高的螺杆转速下将剩余清洗剂射出，其间可开关模板数次污染严重时，步骤4 至步骤6 可重复操作
7. 清洗结束后，将温度调整到新产品的温度
8. 射空清洗剂后正常生产。

保质期：2年。

储存：密封包装，干燥房间，室温。

包装：25kg袋装。

*Code-No. 273905*建议用量表：

|  |  |
| --- | --- |
| 螺杆直径（mm） | 用量（kg） |
| 30 | 1 |
| 35 | 1.5 |
| 40 | 2 |
| 50 | 4 |
| 70 | 10 |
| 90 | 20 |
| 120 | 30 |